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[bookmark: _Hlk483429094]ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIETARIO:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
GENERALIDADES 
Las presentes Especificaciones Técnicas, junto con los planos y metrados darán una pauta para la ejecución de la obra a realizarse, entendiéndose que el Ingeniero Inspector (Supervisor), designado por la entidad Licitante, tiene la máxima autoridad para modificarlas y/o determinar los métodos constructivos que en casos especiales se pudieran presentar, así como verificar la buena ejecución de la mano de obra, la calidad de los materiales, etc.
Las presentes especificaciones son válidas en tanto no se opongan con los reglamentos y normas conocidas:
-	Reglamento Nacional de Edificaciones.
-	Normas ASTM
-	Normas ACI
-	OS.070 Redes de aguas residuales 
-	OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales
-	IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones
-	IS.020 Tanques sépticos  
Especificaciones Técnicas especiales de fabricantes que sean concordantes con   las normas enunciadas

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	
El encargado de la ejecución de la obra pondrá en consideración del Ingeniero Supervisor la relación del personal administrativo, los maestros de obra, oficiales y peones que trabajan en obra, reservándose este derecho de pedir el cambio de personal incluyendo al Ing. Residente, que a su juicio o en el transcurso de la ejecución de los trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas costumbres en el desempeño de sus labores.
JUEGO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Las obras se ejecutarán en estricto cumplimiento de los planos y detalles diseñados cualquier discrepancia que se presentara entre planos; planos y especificaciones; planos, especificaciones, metrados y planos; tienen prioridad los planos, los metrados y especificaciones son referencias debiendo dar aviso al encargado de la obra o al Ing. Supervisor, antes de realizar la obra a fin de que determine lo que más convenga para el caso.
Cualquier detalle o modificación que por circunstancias se presentasen se deberán consultar con el Ing. Supervisor, obviar la consulta y ejecutar la obra sin contar con el V°B° será motivo para que se desestime el valor de la obra realizada, se ordene su demolición o sin que esto suceda no se considere como adicional en el caso que efectivamente lo.
Un juego completo de planos, estas especificaciones conjuntamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones deben permanecer en la obra para su consulta en cualquier momento se solicite.

INGENIEROS Y/O ARQUITECTOS
La Municipalidad Distrital de Chillia para la ejecución de la obra, deberá designar a un Ingeniero y/o Arquitecto idóneo, preparado de vasta experiencia que lo representará en la obra en calidad de Inspector y/o Supervisor, debiendo controlar y ejecutar el estricto cumplimiento y desarrollo de los planos, así como la correcta aplicación de las normas y reglamentos en cada una de las diferentes especialidades.

CUADERNO DE OBRA
Es el documento en el cual se anotará las consultas, absoluciones, notificaciones, etc. referente a la obra, debiendo permanecer en la obra para su consulta en cualquier momento que se lo solicite.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, a su personal, a terceros o a las mismas obras, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes en la Norma 0S 070. Se usarán los siguientes dispositivos mínimos tales como:
Uso de elementos de protección personal EPPS
Señales preventivas (“despacio obra” y “hombres trabajando”)
Barreras de protección para trabajos de riesgo.
Cinta de seguridad de plástico, para protección de los transeúntes.
Botiquín de primeros auxilios y planes de seguridad.
Conos fosforescentes y otros elementos señalizadores y preventivos.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS
Son documentos elaborados por el Proyectista de la Entidad, quien es responsable del diseño propuesto, que es aprobado y corregido por la Jefatura de Obras. El Inspector o Supervisor velará por la buena ejecución de la obra, según el proyecto, en estricto cumplimiento a las indicaciones de los planos y las especificaciones técnicas. Cualquier modificación al proyecto inicial, que no repercuta en cambios de diseño arquitectónico o estructural, podrá realizarlo el Contratista previa autorización previa del Ing.  Inspector o Supervisor, en caso contrario deberá consultarse al Proyectista. Las modificaciones planteadas deberán registrarse en el Cuaderno de Obra. Un juego completo de planos y especificaciones deberán permanecer en Obra para su consulta en cualquier momento que se solicite. 
En el caso de existir discrepancia entre los documentos del proyecto:
Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Valor Referencial (presupuesto).
Las especificaciones técnicas tienen validez sobre Metrados y Valor Referencial (Presupuesto)
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no se dispensará de su ejecución, si está prevista en los planos y/o especificaciones técnicas.
Las especificaciones técnicas se completan con los planos y metrados respectivos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque estas figuren uno solo de sus complementos.
Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para la obra deben ser incluidos por el Contratista dentro de los alcances de igual manera que si hubiesen mostrados en los documentos mencionados.

CONSULTAS
Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas al Ingeniero Inspector o Supervisor, obviar la consulta y ejecutar la obra sin contar con el V°B° será motivo para que desestime el valor de la obra realizada, se ordene su demolición o sin que esto suceda no se considere como adicional en caso de que efectivamente lo sea.
Un juego de Planos, estas especificaciones conjuntamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones, deben de permanecer en obra para su consulta.

SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS
Cuando las Especificaciones Técnicas o planos indiquen “Igual o Semejante” solo la entidad contratante o su representante decidirá sobre la igualdad o semejanza.

CAMBIOS POR EL CONTRATISTA
El Contratista Notificará por escrito de cualquier material que considere inadecuado para la obra o inaceptable de acuerdo con las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas de autoridades competentes, así como cualesquiera trabajos necesarios que haya sido omitido.
Si no hace esta notificación, las posibles infracciones y omisiones, en caso de suceder serán de entera responsabilidad del Contratista sin costo alguno para la Entidad contratante.
La entidad contratante aceptará o denegará también por escrito, dicha notificación.

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA.
El Contratista pondrá en consideración del Ingeniero Inspector o Supervisor la relación del personal administrativo que será necesario para la ejecución de la obra, tal como Maestro de obra, capataz y personal obrero, teniendo la facultad de pedir el cambio del personal incluyendo el Ingeniero Residente, que a su juicio o en el transcurso de la ejecución de los trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas costumbres en el desempeño de sus labores.
El Contratista deberá aceptar la decisión del Ingeniero Supervisor en el más breve plazo no pudiendo invocar como justificación la demora en efectuarlo para solicitar a la ampliación de plazo de entrega de las obras ni abono de suma alguna por esta razón.

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista está obligado a tener la maquinaria, herramientas y equipos que hubieran sido declarados tenerlos disponibles y estar en condiciones de ser usadas en cualquier momento.
No contar con la maquinaria, herramientas y equipos, será motivo y tomado en cuenta para delegar la ampliación de plazo de entrega de obra que quiera atribuirse a este motivo.


MATERIALES
Todos los materiales o artículos suministrados para las obras que cubren estas especificaciones, deben ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. El Contratista tiene la obligación de organizar y vigilar las operaciones relacionadas con los materiales que deben de utilizarse en obra, tales como: provisión, transporte, carguío, acomodo, limpieza, protección, conservación en los almacenes y/o depósitos, muestras, probetas, análisis, certificados de calidad, etc.
Así mismo el Contratista pondrá a consideración del Supervisor muestras de los materiales a usarse en la obra, las que además de ser analizadas, probadas, ensayadas de acuerdo a su especie y norma respectiva en el laboratorio y en campo (in situ), deberá recabar la autorización para ser usados, los gastos que irroguen estas acciones serán de cuenta exclusiva del Contratista de la Obra.

INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN
Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la inspección de la Entidad Contratante, quién tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su corrección.
Los trabajos mal ejecutados deberás ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para la entidad Contratante.
Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si por no estar colocados como es debido ocasionan daños a personas o equipos, los daños deben ser reparados por cuenta del Contratista, sin costo alguno para la Entidad Contratante.
El Contratista deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para la entidad contratante, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias.
Si la entidad Contratante encontrara que cada parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en la disconformidad con los requerimientos del Contratista podrá optar por aceptar todo, nada o parte de dicho trabajo.

TRABAJOS
El Contratista tiene que notificar por escrito a la Inspección o Supervisión de la obra sobre el inicio de sus labores. Deberá a la iniciación de la obra presentar al Inspector o Supervisor las consultas Técnicas para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original será de motivo de consulta a la Entidad Contratante y mediante la presentación de un plano original con la modificación propuesta.
Este plano deberá ser presentado por el Contratista al Inspector o Supervisor de la Obra para conformidad y aprobación final de la Entidad Contratante.

CAMBIO AUTORIZADOS POR EL INGENIERO INSPECTOR O SUPERVISOR
La Entidad Contratante podrá en cualquier momento, por medio de una orden escrita, hacer cambio en los planos o Especificaciones.
Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución, se hará un reajuste equitativo de éstos, tomando como base los precios unitarios estipulados en el contrato.
Lo señalado no será impedimento para que el contratista continuara con los cambios ordenado.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La Entidad Contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdidas de materiales o herramientas del Contratista. Si este lo desea puede establecer las guardianías que crea conveniente bajo su responsabilidad y riesgo. 

RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES
Cuando sea requerido por la Inspección o Supervisión, el Contratista deberá retirar de la obra el equipo o materiales excedentes que no vaya a tener utilización futura en su trabajo.
Al término de los trabajos el Contratista deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan ocasionados por materiales y equipos empleados en su ejecución.

ESPECIFICACIONES POR SU NOMBRE COMERCIAL
Donde se especifique materiales, proceso o método de construcción de determinados fabricantes, nombre comercial o números de catálogos, se entiende de que dicha designación es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta deberá indicar el fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las características de los materiales.
Las especificaciones de los fabricantes referentes a las instalaciones de los materiales deben cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de estas Especificaciones.
Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por la Entidad Contratante, puede hacer retirar dichos materiales, sin costo adicional alguno y cualquier gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del Contratista.
Igual proceso se seguirá si a criterio del Inspector o Supervisor de la obra, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en plano o especificaciones.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION:
GENERALIDADES
Actualmente la construcción genera muchas accidentes y enfermedades en los trabajadores y visitantes en la obra, es importante establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales, el presente capitulo tratara los puntos más importantes para obras de edificación, de acuerdo a la normatividad vigente, el contratista deberá cumplir con las disposiciones de la presente norma, sin ningún tipo de excusa.

ACCESOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN
Deberá contar con cerco perimetral para limitar y aislar el área de trabajo, deberá contar con vigilancia. El acceso a las oficinas de obra, debe preverse en la forma más directa posible, desde la puerta de ingreso, en tal sentido que deben ubicarse de preferencia en zonas perimetrales.
Cuando se utilicen maquinarias de carga y transporte en las vías de circulación, debe preverse una distancia suficiente, o medios de protección adecuados para el personal que pueda estar presente en el lugar.
Las zonas de peligro deben estar señalizadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan ingresar en ellas.
El ingreso y tránsito de personas ajenas debe ser guiado por un representante designado por el jefe de obra, haciendo uso de los EPPS básicos.

SEÑALIZACIÓN
Se considera señalización de seguridad y salud en el trabajo, a la que referencia a un objeto, actividad o situación determinada proporcione una indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador, mediante una señal en forma de panel, luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual según proceda.
Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por elprevencioncita, de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular, estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificaran y adecuaran según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
El EPP básico de uso obligatorio en obra se compone de uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de seguridad y guantes.

Ropa de trabajo: será adecuada a las labores y a la estación, en zonas lluviosas se proporcionará al trabajador cobertor impermeable.
Características: chaleco con cintas de material reflectivo, camisa de mangas largas, mamelucos, en climas fríos se usará chompa o casaca, el equipo será sustituido cuando presente desgastes, se proporcionarán 02 juegos de uniforme de trabajo.

Casco de seguridad: para edificaciones serán cascos de clase A con protección de tensión eléctrica hasta 2200 v, 60hz.
Características: personal de mando, color blanco, jefes de grupo, color amarillo, operarios, color rojo, ayudantes, color anaranjado, visitantes, color verde.
Para trabajos en altura deberá usarse el barbiquejo.

Calzado de seguridad: botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contra riesgos mecánicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en presencia de agua.

Gafas de seguridad: deberán tener guardas laterales, superiores e inferiores, de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas.

Protección respiratoria: se emplearán mascarillas anti polvo en lugares de trabajo con este factor, la mascarilla estará equipada de un dispositivo filtrante que retenga las partículas de polvo.se repondrá cuando el ritmo de respiración sea imposible de mantener.
Guantes de seguridad: se usarán de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, deberán ser confortables, de buen material, forma y eficaces. Generalmente serán de algodón para trabajos ligeros, de cuero para manipulación general.

EXCAVACIONES
Antes de iniciar la excavación, el perímetro de la superficie se limpiará de materiales sueltos, se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse.
Si se encontrara alguna tubería, líneas de servicios públicos, se suspenderá inmediatamente el trabajo.
Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías y otros sistemas, a menos que se desconecte la energía y cerrado las mismas.
No se permitirá la presencia de personal en una excavación, durante la realización de operaciones de equipo mecánico en relleno de zanjas, ni bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.
En excavaciones a más de 1.20m, se proporcionará una escalera de mano, se le suministrará un arnés de seguridad y una línea de vida, junto a un asistente.
En casos que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el material se acumule a menos de 2m del borde de la zanja.
Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales, advertencias y barricadas.
Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1.80m del borde de la excavación de la zanja.
Si la excavación está expuesta a vibración o compresión, causadas por vehículos, equipos etc. las barreras serán instaladas a 3m del borde de la zanja.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
El botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y al tipo de obra, tomando en cuenta la cercanía de asistencia médica hospitalaria, como mínimo un botiquín de primeros auxilios debe contener:
· Paquete de guantes quirúrgicos
· Frasco de yodo de 120ml antiséptico
· Frasco de agua oxigenada mediano
· Frasco de alcohol mediano
· Paquetes de gasa esterilizada, esparadrapos
· Rollos de vendas, paquetes de algodón
· Frascos de solución de cloruro de sodio para lavado de heridas
· Frascos de colirio de 10ml
· Tijera punta roma
· Pinzas
· Camilla rígida
· Frazadas
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
GENERALIDADES
El control de calidad es un mecanismo esencial para cumplir con los parámetros de las normas de calidad establecidas para la construcción, el proceso está en función de las verificaciones, controles, ensayos y pruebas dentro del proceso constructivo. 
El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentos, normas, pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.
El supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la ejecución de la obra.
Para el presente proyecto el contratista deberá cumplir como mínimo con las siguientes disposiciones de gestión de calidad en un laboratorio de ensayos acreditado:

Estudio de mecánica de suelos (EMS)
· Investigación de campo mediante técnica de calicatas NTP 339.162
· Determinación de la capacidad portante del terreno NTP 339.153
· Densidad in situ-cono de arena NTP 339.143
· Clasificación de suelo SUCS NTP 339.134

· Control de agregados para concreto 
                PARA HORMIGON, ARENA GRUESA Y ARENA FINA
· Análisis granulométrico de la muestra según cantera NTP 400.037
· Contenido de sales de la muestra según cantera NTP 339.152

“Las pruebas de concreto deben ser hechas a los 7, 14 y 28 días, según recomienda la norma y presentadas a la entidad para su correcta colaboración y aprobación del concreto que se esté usando en campo”. 

· Control de compactación
· Ensayo de compactación del Proctor modificado NTP 339.141

3.2. Control de calidad del concreto 
· Concreto:
· Diseño de mezcla según cantera ACI-211
· Testigos del concreto endurecido ACI 318-95
· SLUMP-prueba de asentamiento-cono de Abrams ASTM 143





01 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
1.1  OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60
Descripción
Esta Partida comprende la confección, armado y colocación del cartel de obra cuyas dimensiones serán de 3.60 m. de ancho por 2.40 m. de altura. Las piezas deberán ser acopladas en forma perfecta, de tal manera que mantenga una rigidez capaz de soportar las fuerzas que actúan sobre él. (Ver plano 0).
Materiales
Cartel de obra y gigantografia banner. Parantes de madera de 4”x4”, Concreto 1:10 +50% PG, listones madera de 2”x2”, pernos 3/4 x 3 ½”, triplay 4”x8”x6mm. 
Procedimiento Constructivo
El cartel de obra con el contenido descrito por la Entidad, será de bastidor de madera tornillo con parantes de madera. La estructura de madera donde se colocará la gigantografia de banner se hará en segmentos, cada segmento contará con listones de madera de 2”x2” en todos los lados del segmento y a la mitad de su altura. Los segmentos se armarán por separado para luego de terminados y asegurados se unirán mediante pernos pasantes de 3/4”, luego de armado se colocará la gigantografia tipo banner y se asegurará todo el panel sobre los parantes de madera 2”x2”.
Se instalará en un lugar claro y visible, La fijación en el terreno se hará mediante dados de concreto ciclópeo C:H, 1:10 + 50% P.G para evitar su derribo por acción de lluvias, viento, etc. En caso de que este se vea afectado por algún fenómeno natural, el contratista está obligado a izarlo y reponerlo nuevamente. La colocación del cartel se efectuará al inicio de las actividades, sólo así se dará por terminada esta partida, caso contrario, esto originará la no tramitación de la primera valorización, hasta la ejecución de la partida, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a que puedan dar lugar. Los colores y emblema serán indicados por la Entidad respectiva.
Método de Medición
El trabajo efectuado se medirá por Global (Glb), de acuerdo al modelo y medidas que establezca la Entidad.
Base de pago
El pago será efectuado según el Análisis de Precios Unitarios por Global (Glb.) confeccionada y colocada en su lugar correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  

01.01.02 CASETA PARA ALMACEN Y/O GUARDIANIA
Descripción
Esta obra necesita la construcción del almacén, con el fin de realizar el adecuado almacenamiento de los materiales trasportados desde los proveedores en la costa y su disponibilidad en obra; se construirá de estructura de madera tornillo con planchas de triplay de 4mm, el techo será con planchas onduladas de fibraforte opaco.
Materiales
Se emplearán columnas, vigas y correas de madera tornillo, planchas de triplay de 4mm, y calamina metálica, Clavos para madera.
Procedimiento Constructivo
El almacén y/o guardianía se construirán con parantes y vigas de madera, los muros y techo de calamina metálica de 1.83x1.10 mts x e= 1.2 mm.
Las columnas serán de madera de sección 6”x6” espaciadas cada 3.00 mts, que se fijarán al terreno con piedras, manteniendo la verticalidad. Se colocarán cuartones de 1 ½” x 3” fijados transversalmente a las columnas en la base, al medio y en el encuentro con la viga perimetral, así como correas transversales a las vigas, que permitirán clavar las planchas de triplay conformantes de los muros. Las vigas de 2 x 6” serán perimetrales e intermedias espaciadas cada 0.60 mts, coincidentes con el encuentro de las planchas, el techo deberá tener una pendiente adecuada para permitir la evacuación de agua pluvial, con alero frontal de 0.80 mts las planchas se asegurarán con clavos a las columnas, cuartones transversales de los muros y vigas de techo. Contará con un cerrojo de 4” metálico y un candado forte de 40 mm. La caseta a construir será de 3m de ancho y 6 m. de longitud con una altura de 2.00 m. Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así mismo contempla el desmontaje y el área utilizada quedará libre de todo obstáculo.
Método de Medición
El trabajo efectuado se medirá por Global (Glb), teniendo en consideración el transporte del equipo y materiales que sean indispensables en la obra, así como la distancia recorrida.
Base de Pago 
El pago se hará de acuerdo al Análisis de Costos Unitarios, por Global (Glb), considerando sólo el transporte de los elementos que sean necesarios, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.01.03 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA
Descripción
Esta partida comprende el alquiler de un local; este local deberá estar ubicado lo más próximo y accesible a obra, deberá ser un ambiente alumbrado, ventilado y seco que brinde la comodidad necesaria para los que hagan uso de ella, tanto el residente, supervisor y personal.
Método de Medición
El trabajo efectuado se medirá por Mes (Mes).
Base de Pago
El pago se hará de acuerdo al Análisis de Costos Unitarios, por Mes (Mes).

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción
Consiste en trasladar a los equipos y herramientas adquiridos hacia la obra, mediante el empleo de vehículos de carga
Procedimiento constructivo
Las herramientas y equipos que deben de ser empleados en la obra serán clasificados de acuerdo a la prioridad de uso y transportados en vehículos con el cuidado necesario para llegar sin sufrir daños, el contratista será responsable de la integridad de los equipos y herramientas durante el proceso de carguío, transporte y descarga en obra en los lugares establecidos.
Método de Medición
El trabajo efectuado se medirá por Global (Glb), teniendo en consideración el transporte del equipo y herramientas que sean indispensables en la obra, así como la distancia recorrida.
Base de Pago 
El pago se hará de acuerdo al Análisis de Costos Unitarios, por Global (GLB), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.01.05 FLETE TERRESTRE
Descripción
Consiste en el transporte de materiales con vehículos motorizados (Camiones de transporte de carga), estos llevaran todos los materiales hasta el lugar anexo donde se desarrolle el proyecto. Este cálculo se puede ver en la Carpeta de Flete anexada al Expediente.

Método de Medición
Esta partida será medida en forma global (GLB)

Base de Pago:
El pago será al precio global al contrato, dicho pago constituirá compensación completa por el transporte. 











02 RED DE ALCANTARILLADO PRINCIPAL
2.1  TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Descripción
La partida considera que toda el área que va a ser ocupada por la construcción del sistema de tratamiento, según lo indicado en los planos, será desbrozada y limpiada de arbustos, deshechos y residuos orgánicos.
En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, la limpieza y desbroce será llevado a cabo en el ancho mínimo compatible con la construcción de las obras para mantener la mayor superficie con el recubrimiento vegetal existente, como medida de reducir la erosión.
Los materiales de limpieza serán dispersos según las instrucciones del Supervisor de Obra. El espesor de corte en caso de desbroce será de 0.20 m. La Supervisión controlará los aspectos mencionados anteriormente y tomará las medidas necesarias de haber inconvenientes.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (M2). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2), efectuándose de acuerdo al precio unitario de contrato, constituyendo dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.


02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Descripción
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se verifican las cotas de terreno, etc.
El Constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación de anotarse en el Cuaderno de Obra.
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión a la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes.
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la Supervisión.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (M2). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01  EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZONES
02.02.01.01  EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES
Descripción
La excavación para buzones será hecha manualmente, a trazos, anchos y profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o presentes especificaciones.
La excavación en corte abierto será manual, de acuerdo a los planos replanteados en obra. Debido a la profundidad  considerable que se tiene en algunos buzones, el ejecutor deberá tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar  accidentes, tanto en la población, como los trabajadores mismos.
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la instalación de las tuberías para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito, entre otros.
El constructor acomodará adecuadamente el material excavado, evitando que se derrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para tránsito peatonal.  El material excavado sobrante y el no apropiado para relleno, será eliminado por el constructor, y depositarlo en el botadero previamente determinado.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cubico (M3). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro cubico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ALCANTARILLADO C/MAQUINARIA
02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA
Descripción
Esta partida comprende los trabajos destinados excavar la zanja donde se instalara las tuberías de desagüe de acuerdo a las cotas de fondo  indicados en los planos respectivos,  la zanja  deberá tener un ancho mínimo en función de la profundidad de excavación, en esta zanja se instalarán los tubos de  desagüe.
Previamente se deberá despejar las zonas a excavar, de todo elemento  que pueda obstruir las actividades.
Determinado los puntos de inicio, y realizados los trazos, se iniciaran las excavaciones de acuerdo a las cotas de fondo  indicados en los planos respectivos,  la zanja  deberá tener un ancho mínimo de 0.60 m o en su defecto en función de la profundidad de excavación, el contratista deberá en todo momento prever para que durante los trabajos de excavación no se dañen las instalaciones de otros servicios   que puedan existir redes eléctricas, telefonía, cables ópticos, etc.; debiendo coordinar con la empresa proveedora de tales servicios a efectos de salvaguardar la integridad de los servicios. Deben evitarse las sobre excavaciones, y en caso de producirse o de existir obras en relleno, el constructor está obligado a rellenar todo el espacio de la sobre excavación con un concreto pobre f’c= 100 k/cm2 u otro material debidamente compactado tal como sea ordenado por la supervisión.
La excavación en corte abierto será mediante maquinaria, de acuerdo a los planos replanteados en obra. Debido a la profundidad considerable que se tiene  en algunos tramos, el ejecutor deberá tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar  accidentes, tanto en la población, como los trabajadores mismos. Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la instalación de las tuberías para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito, entre otros.
El constructor acomodará adecuadamente el material excavado, evitando que se derrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para tránsito peatonal.  El material excavado sobrante y el no apropiado para relleno, será eliminado por el constructor, y depositarlo en el botadero previamente determinado.
Los sistemas y diseños de entibado a emplearse, serán propuestos por el constructor para su aprobación y autorización por la supervisión, siendo de responsabilidad entibar en todas las zonas donde requiere su uso con el fin de prevenir los deslizamientos de material que afectan la seguridad del personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes. Se tendrá en consideración, el control de las alturas variables de excavación, cuyo ancho dependerá de la profundidad, la estabilidad de suelos y el diámetro de la tubería a instalar.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cubico (M3). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro cubico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto

02.02.03 ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS 
02.02.03.01 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2M DE PROFUNDIDAD
Descripción
Consiste en el tablestacado discontinuo que se requiere para contener el deslizamiento de terrenos de relativa inestabilidad, debido a su falta de cohesión, presencia de agua o que estén afectos a vibraciones que puedan originar deslizamientos por estar a una pendiente recta y a una profundidad considerable, por lo tanto, se hace necesario el uso de este tipo de elementos para brindar seguridad.
El Supervisor debe evaluar la profundidad mínima para la aplicación de esta partida, las profundidades indicadas son solo referenciales.
Se dispondrá la madera de acuerdo al diseño preestablecido por el Residente, el cual debe consistir en la colocación de tablones de 2”x102x10’, las que están fijados por travesaños y puntales de sección 4”x4”, dispuestos según diseño.
Método de Medición 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Lineal (M). 
Base de pago
El pago se hará por Metro Lineal (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



02.02.03.02 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS HASTA 3.20M DE PROFUNDIDAD

Descripción
Consiste en el tablestacado discontinuo que se requiere para contener el deslizamiento de terrenos de relativa inestabilidad, debido a su falta de cohesión, presencia de agua o que estén afectos a vibraciones que puedan originar deslizamientos por estar a una pendiente recta y a una profundidad considerable, por lo tanto se hace necesario el uso de este tipo de elementos para brindar seguridad.
El Supervisor debe evaluar la profundidad mínima para la aplicación de esta partida, las profundidades indicadas son solo referenciales.
Se dispondrá la madera de acuerdo al diseño preestablecido por el Residente, el cual debe consistir en la colocación de tablones de 2”x102x10’, las que están fijados por travesaños y puntales de sección 4”x4”, dispuestos según diseño.
Método de Medición 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Lineal (M). 
Base de pago
El pago se hará por Metro Lineal (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



02.02.04 REFINE NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA PVC 200mm
02.02.04.01 REFINE, NIVEL Y FONDOS P/TUB. PVC 
Descripción
Es el alisamiento de las paredes y de la superficie del fondo de la zanja, para que los elementos a instalarse se acomoden adecuadamente en ella. 
El refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo conveniente, en el caso de presencia de la capa freática se colocará piedra cuyo diámetro no debe ser menor a ¾”.

Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Lineal (M). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro Lineal (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

02.02.05 PREPARACION CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC H=0.10M

02.02.05.01 PREPARACION CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA P/FONDOS TUB. PVC E=10CM
Descripción
La cama de apoyo sirve para mejorar el fondo de la zanja y se hará con material seleccionado en todo el ancho del fondo de la caja del canal, alineado y compactado, antes de la instalación de la tubería.
De acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse utilizaremos arena gruesa; los materiales de la cama de apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán:
a) En terrenos normales y semirocosos:
Será específicamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto a excepción de su granulometría. 
Tendrá un espesor no menor de 0.10 mts, siendo para nuestro caso de 0.10mts, debidamente compactada o acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo; siempre y cuando cumpla también con la condición de espaciamiento de 0.05 mts que debe existir entre la pared exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada.
Solo en caso de zanja, que se haya encontrado material arenoso no se exigirá cama.
b)	En terreno rocoso:
Será del mismo material, pero con espesor no menor de 0.15 mts.
c)	En terreno inestable - arcillas, expansivas, limos, etc.
La cama se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del proyectista.
En casos de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un especialista de mecánica de suelos. Para la correcta colocación de las líneas de agua y desagüe, se utilizarán procedimientos adecuados, con sus correspondientes herramientas.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro lineal (M). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro lineal (M), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto

02.02.06 RRELLENO DE ZANJA

02.02.06.01 RELLENO COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO
Descripción
Se refiere a la compensación del espacio libre que queda en la zanja, luego de realizadas las instalaciones  y tiene por finalidad proteger la tubería y darle un soporte firme y continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación y sirva como amortiguador del impacto de cargas externas
Esta operación debe ser   cuidadosamente supervisada y nunca considerada como una simple acción de empuje del material excavado al interior  de la zanja.
Después de haber instalado los tubos , chequeado los alineamiento y realizada las pruebas de eficiencia, se procede a rellenar y compactar la zanja, utilizando para ello el material excavado y aprobado por la Supervisión para ser empleado como material de relleno. El relleno se hará en capas de 20 cm a 30 cm esta solo se compactaran al 95% y el resto de las capas se compactaran con plancha compactadora al 100%, para conseguir el acomodo de las partículas del suelo  dentro de la zanja y evitar posibles asentamiento a efecto de las lluvias y /o por el transito
Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá contar con la autorización del Supervisor.
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla con  las características de material adecuado para relleno, para el caso debido a la naturaleza  pedregosa del terreno, se retirará todo material rocoso cuyo tamaño  pueda afectar la integridad de las tuberías. El porcentaje de compactación para el relleno inicial y final no será menor de  95% de la máxima densidad seca del Pròctor modificado.

Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cubico (M3). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro cubico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



02.02.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
02.02.07.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS Y BUZONES
Descripción
Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos  o material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno por parte del Ejecutor y autorización de la Supervisión. Se eliminara el material excedente de la zanja que ocupa ahora la tubería y el material que se saca de los buzones durante su excavación, este suelo se elimina con un factor de esponjamiento de 1.25%.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (M3). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro cúbico (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

02.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=8” PVC NORMA ISO 4435 DN=200mm
Descripción
Es la partida destinada a adquirir los tubos de PVC para la instalación de la red colectora de aguas residuales; cuya Normalización debe ser NTP ISO 4435. Tubo de 200mm U UF SN4 para  sistemas de drenaje y alcantarillado.
Una vez colocada la cama de apoyo en la zanja, se procederá a la instalación de las tuberías, para lo cual previamente se debe realizar la revisión del estado físico de la tubería, descartando aquellas que durante el transporte, almacenaje y manipuleo, hayan sufrido deterioros. El contratista debe disponer de personal calificado para la ejecución de estos trabajos, garantizando de esta manera la correcta instalación de las tuberías, accesorios y el correcto uso del lubricante en la colocación de los  anillos elastomètricos. Las líneas de desagüe, serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, cualquier cambio, deberá ser aprobado por el Supervisor.
Durante el transporte y el acarreo de la tubería,, etc., desde la fábrica hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los golpes y trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse al lado opuesto del desmonte  excavado y quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado.
La instalación de un tramo (entre 2 buzones y/o cajas de registro), se empezará por su parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana de la tubería, queden con dirección aguas arriba.
El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al constado de la tubería.  Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos topográficos (nivel).
Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida del buzón en donde se colocarán niples de 0.60 m como máximo, anclados convenientemente al buzón mediante un dado de concreto
En los puntos de cambio de diámetro de la línea, en los ingresos y salidas del buzón, se harán coincidir las tuberías; en la clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro.
Los tubos de unión flexible se fabrican incluyendo el bisel o chaflán necesario para su inserción, de no existir este en casos de tramos recuperados deberá fabricarse en forma manual con la ayuda de una escofina y una lija que refine el bisel.
Limpie cuidadosamente la ranura y la espiga del tubo a ensamblar y luego proceda a colocar el anillo de caucho, asegurándose que la parte más ancha del tipo de doble alvéolo quede colocado hacia el interior de la campana; en el tipo “ V “ la abertura deberá orientarse hacia el interior de la misma.
Marque en la espiga la longitud a ensamblar y luego aplique el lubricante en toda su extensión: así como en el anillo. Alinear la tubería y preséntela hasta que haya tocado el anillo, seguidamente proceda a la inserción, hasta 1 cm antes de la marca hecha en la espiga. Diámetro hasta DN 315 mm puede ser instalado en forma manual con la ayuda de una barreta; diámetros mayores pueden requerir la ayuda de jaladores tipo palanca o de tipo fricción (gato).
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Lineal (M). 
Base de Pago
El pago se hará por Metro Lineal (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

02.03 PRUEBA HIDRAULICA
02.03.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO 8” (200mm) A ZANJA TAPADA 

Descripción
La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todos las partes de línea de desagüe, hayan quedado correctamente instalados, y probadas contra fugas, niveladas, alineadas y sin rebasar el límite de deflexión permisible a fin de quedar listas para entrar  en  servicios, antes de proceder al relleno de la zanja y su compactación.
No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras que el tramo de desagüe no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
Es frecuente realizar las siguientes pruebas;
Prueba Hidráulica - Prueba de Nivelación
Prueba de alineamiento - Prueba de Deflexión
Su objetivo es verificar la hermeticidad de la línea colectora entre buzones de inspección.
Se realiza enrasando la superficie libre  liquido con la parte superior del buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponando la tubería de salida en el buzón aguas abajo
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones  o el cuerpo del tubo y tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba.
La pérdida de agua admisible (solo por absorción de las paredes del buzón o evaporación) se realiza con las pruebas de:
A) Prueba de filtración
La que se evalúa  a través de la  siguiente expresión.
Ve = 0.0047Dix L
Ve = volumen exfiltrado ( lt/dia)
Di = Diámetro interno del tubo (mm)
L =   Longitud del tramo   (m)
El tramo permanecerá con agua, 12 horas como mínimo.
Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con sus uniones totalmente descubiertas, así mismo no deben ejecutarse los anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias hasta después de realizada la prueba.
En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las cajas de registro domiciliarias.
B) Prueba de infiltración
La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de un vertedero de medida, colocado sobre la parte inferior de la tubería, o cualquier otro instrumento, que permita obtener la cantidad infiltrada de agua en un tiempo mínimo de 10 minutos.
Cuando se presente fugas por rajadura y/o humedecimiento total en el cuerpo del tubo de desagüe, serán de inmediato cambiados por el constructor, no permitiéndose bajo ningún motivo, resanes o colocación de dados de concreto; efectuándose la prueba hidráulica hasta obtener resultados satisfactorios.
Prueba de  Nivelación
Se realiza nivelando el fondo de los buzones  terminados y la clave de la tubería en tramos de   10 m.
Prueba de Alineamiento
Se inspecciona todos los tramos visualmente y se verifica el alineamiento sin obstrucciones
La prueba se realiza empleando 2 espejos ubicados en el interior  de cada buzón a 45º, los  cuales al estar adecuadamente ubicados (orientando la luz a través de toda la línea colectora) nos permite visualizar el alineamiento de la línea entre los buzones.
Prueba de Deflexión
Esta prueba evalúa el nivel de ovalamiento de la tubería ocasionado en la línea colectora, el mismo que de acuerdo a la norma técnica Peruana ISO 4435, debe ser inferior al 5% del diámetro nominal del tubo que se está tratando.
Se emplea una bola sólida de madera, de adecuado peso y con un diámetro igual al 95% del diámetro interior del tubo colector  a bola debe rodar libremente y deslizarse al ser  tirado por medio de un cable desde el buzón externo.
Reparación de Fugas
Cuando se presente fugas por rajadura y/o humedecimiento total en el cuerpo del tubo de desagüe, serán de inmediato cambiados por El Constructor, no permitiéndose bajo ningún motivo, resanes o colocación de dados de concreto; efectuándose la prueba hasta obtener resultados satisfactorios y sea decepcionado por la Empresa.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Lineal (M). 
	
Base de Pago
El pago se hará por Metro Lineal (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

02.04 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL 
02.03.01 PUENTES PEATONALES 
Descripción 
Previo al inicio de toda obra, la ESP deberá implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislación vigente, con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como a conductores de vehículos, como así también para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos. Asimismo, deberá contar con la autorización y permisos correspondientes, como es norma.
Durante la ejecución de las obras en la vía pública debe preverse un paso supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente perjuicio o riesgo, contemplando el desplazamiento de personas con necesidades especiales.Igualmente, se deberá asegurar el acceso a los lugares solo accesibles por la zona en obra. Las características y ubicación de pasarelas peatonales, vallas o cualquier otro elemento que hace a los trabajos en la vía pública, deberán ajustarse al referido.
El puente peatonal está conformado por estructuras de madera el mismo que es utilizado para el cruce de personas aledañas a la obra como el personal de trabajo, de tal forma que garantice el desplazamiento y se pueda evitar accidentes de personas ajenas a la obra y de ella misma.	
Unidad de Medición:
Esta partida será medida en por metros (UND), medidos de acuerdo a lo requerido en el Expediente Técnico de obra en lo referente a personal y recursos disponibles para ejecutar esta actividad, con la conformidad Ingeniero Supervisor.
Forma de Pago:
	El pago de la presente partida será cuantificando en metros colocados por el precio pactado en el contrato, entiéndase que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de este ítem.

03 CONSTRUCCION DE BUZONES
3.1  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.01 SOLADO DE E=4” PARA BUZONES MEZCLA C:H 1:12
Descripción
Corresponde la colocación de concreto simple necesario para el solado de los 30 buzones proyectados en la red de alcantarillado; con una altura de 0.10m. Se preparará en forma manual con una proporción de 1:12 cemento: hormigón.
Método de Medición 
El trabajo realizado será medido en m2, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio unitario por m2 del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

03.01.02 DADOS DE CONCRETO F’C 175 KG/CM2 INGRESO Y SALIDA – BUZON
Descripción
Corresponde la colocación de concreto necesario para los dados que serán vaciados después de tener el tubo colocado; estos dados estarán en la entrada y salida de la tubería para garantizar que el tubo no se mueva.
Método de Medición
El trabajo realizado será medido en m3, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio unitario por m3 del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

03.01.03 TAPA DE FIERRO FUNDIDO EN BUZONES (60X60CM)
Descripción
Corresponde a la colocación de las 42 tapas de servicio o acceso cuyo diámetro interior es 60cm, estas tapas serán de fierro fundido de 90kg es así que deben ser resistentes a cualquier clima e incluso deben de contar con el peso indicado ya que las calles son de trafico liviano y no muy transitable, soportaran 15tn de carga. Estas tapas mencionadas deben de contar con su aro del mismo material.
	-	Deberá cumplir con la NTP 339.111
		*	diámetro mayor del marco : 760 mm ± 1,5 mm
		*	diámetro menor del marco : 600 mm ± 1,5 mm
		*	diámetro menor de la coronación : 666 mm ±   1,5 mm
		*	diámetro mayor de la coronación : 696 mm ± 1,5 mm
	-	Especificaciones:
		*	el material que se usará en la fabricación del marco, será fierro fundido, el cual deberá ser de núcleo gris de grano fino y uniforme y deberá permitir el corte con hoja de sierra corriente sin presentar rajaduras.
		*	el marco de fierro fundido tendrá una masa de 95 kg ± 5% (650 n ± 5%) la superficie de asiento entre tapa y marco deberá ser una corona circular, de 20 mm de ancho y será tal que permita un apoyo en el sentido radial y uniforme.
		*	el marco deberá llevar tres cajuelas equidistantes entre sí, estas cajuelas estarán reforzadas y tendrán una superficie de apoyo y una zona libre hacia el interior del buzón, las dimensiones de la cajuela están dadas según la NTP 339.11.
		las tapas deberán contener los datos siguientes:
		*	Nombre del fabricante, o marca de fábrica
		*	Fecha de fabricación
		*	Símbolo de identificación de sedapal (caño)
	-	La inspección, recepción y métodos de ensayo serán según la norma técnica peruana 339.111
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Método de Medición
El trabajo realizado será medido en Unidad (Und), aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

3.2 COSTRUCCION DE BUZONETA TIPO I F’C 210 KG/CM2 H=0.60M 
(1 UND)
03.02.01 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS, LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.

Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.

Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.02.03 ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY 4200 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos (kg) multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.

Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.3 COSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C 210 KG/CM2, H=1.20M. (42 UND)
03.03.01 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.03.03 ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.4 COSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C 210 KG/CM2, H=1.30M. (8 UND)
03.04.01 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.





03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.04.03 ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.5 COSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C 210 KG/CM2, H=1.40M. (9 UND)
3.5.1      CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.





3.5.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.5.3    ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.6 COSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C 210 KG/CM2, H=1.41M. (1 UND)
3.6.1 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.





3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.6.3 ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.7 COSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C 210 KG/CM2, H=1.50M. (3 UND)
3.7.1 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.





3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.7.3 ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.8 COSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C 210 KG/CM2, H=1.60. (6 UND)
3.8.1 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio  del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.






3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.8.3  ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.9 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C= KG/CM2, H=1.70M. (5 UND)
3.9.1 CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478. Así mismo se utilizara escalera de gato metálico la cual se debe de colocar después de haber vaseado el concreto, cabe recalcar que en campo antes de hacer el vaciado de cada buzón se realizara la prueba de asentamiento NTP 339.035, la temperatura NTP 339.184 contenido de aire NTP 339.083
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.9.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.9.3  ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.10 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C= KG/CM2, H=1.80M. (1 UND)
3.10.1    CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.10.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.10.3    ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.11 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C= KG/CM2, H=1.87M. (1 UND)
3.11.1     CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.11.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.11.3     ACERO PARA TAPA EN BUZONES D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.12 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C= KG/CM2, H=2.00M. (6 UND)
3.12.1      CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.12.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.12.3      ACERO PARA MURO, LOSA Y TECHO EN BUZONES H=2.00M D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.13 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C= KG/CM2, H=2.50M. (2 UND)
3.13.1     CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
3.13.2          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.

Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.13.3          ACERO PARA MURO, LOSA Y TECHO EN BUZONES H=2.50M D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.14 CONSTRUCCION DE BUZONES ESTANDAR TIPO I F’C= KG/CM2, H=3.00M. (1 UND) 
3.14.1        CONCRETO F’C 210 KG/CM2 P/MUROS LOSAS Y TAPAS 
Descripción
Se usará concreto simple o armado con una resistencia a la compresión según se indiquen en los planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora mecánica tipo trompo de capacidad que crea necesario el Contratista y que satisfaga los volúmenes de concreto requerido 19HP-11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando vibrador de concreto tipo 5 HP para obtener como resultado una estructura bien compacta. Norma ASTM C478.
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro cúbico (m³) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m³), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.14.2         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS)
Descripción
Para el encofrado se utilizará madera tipo estructural (tornillo), preferentemente nueva o de pocos usos, libre de perforaciones o deficiencias que ocasionen la fuga del material o que produzcan superficies irregulares. Asimismo, no deben presentar curvaturas ni alabeos que originen desvío en los alineamientos de la estructura. 
Antes de proceder al vaciado del concreto se dará un tratamiento a la madera de tal manera que se prevenga la adherencia del concreto a ésta. Las dimensiones de la madera, serán calculadas de acuerdo a la estructura a encofrar, siendo de responsabilidad del contratista, el empleo de los elementos de encofrado más adecuados para esta tarea. El Contratista podrá proponer el empleo de otra alternativa de encofrado, siempre que demuestre que los resultados serán iguales o superen a los diseñados, y de ser procedente, asumirá las diferencias de costos si es que los hubiese.
El encofrado de las estructuras se hará en forma conveniente, cumpliendo estrictamente las formas y alineamientos que se indica en los planos.
El desencofrado se realizará cuando las estructuras hayan alcanzado su resistencia requerida para auto soportarse.
Método de Medición
Como norma general en encofrados, el área efectiva se tendrá midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto. El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Metro Cuadrado (m2) de concreto vaciado.
Base de Pago
Esta partida será pagada de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2.) de área encofrada y aceptada por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
3.14.3 ACERO PARA MURO, LOSA Y TECHO EN BUZONES H=3.00M D=1.20M ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE ½”
Descripción
Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las especificaciones, en conformidad con los planos correspondientes. Los dobles de cada acero se ven detallados en los planos, variando entre 15cm, 20cm, 10cm. 
Método de Medición
Se medirá en kilogramos multiplicando el total de las longitudes por su peso específico respectivo para cada tipo de fierro. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de Pago
Esta partida será pagada por Kilogramo (Kg.), e incluye la habilitación (corte y doblado), y colocación de la armadura, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

04 PASE AEREO DE DESAGUE
04.01  TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01   LIMPIEZA DE TERRENI MANUAL
Descripción
Esta partida comprende la limpieza y eliminación de materiales ajenos a la obra y todo tipo de objetos que dificulten la ejecución de la misma.
Método de Ejecución
Consiste en realizar la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área de terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción, estará a cargo de personal no calificado con la ayuda de palanas, picos, Carretillas, rastrillos, etc. 
Método de Medición
El trabajo realizado será medido en metro cuadrado (M2), aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio unitario por (M2) del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Descripción
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMS, el Residente procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El Residente será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y documentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.
El Residente instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta partida el Residente deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y material que se requieran para el replanteo estacado, referenciación, documentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras. La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y control por el Supervisor.
El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido.
Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo.
Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben tener área suficiente que permita anotar marcas legibles.
Consideraciones Generales
Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el Supervisor sobre la ubicación de los puntos de control geográfico, el sistema de campo a emplear, la monumentación, sus referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará en cada caso.
Para la adecuada ejecución de esta partida, el Residente procederá a ubicar el eje proyectado utilizando para el efecto estacas de fierro corrugado de 5/8" y 0.50 m de longitud, las que deberán colocarse en intervalos de 10 m en alineamientos rectos y de 5 m en curvas de enlace, también se definirá los anchos de la zona de trabajo. Al final de la obra se deberá entregar los planos de replanteo correspondientes.
Aceptación de los Trabajos
Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta sección serán evaluados y aceptados bajo las dos siguientes condiciones:
Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del Supervisor y estándares de la industria.
Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberá cumplir y estar dentro de las tolerancias y límites establecidos en las especificaciones de cada partida, Cuando no se establezcan o no se puedan identificar tolerancias en las especificaciones, los trabajos podrán ser aceptados utilizando tolerancias indicadas por el Supervisor.
Método de Medición 
La unidad es por metro cuadrado (M2), cargado a la partida Trazo y replanteo preliminar.
Bases de Pago
El pago se hará sobre porcentaje real de avance de esta actividad (M2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos, necesarios para completar la partida.


04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01  EXCAVACION MANUAL
Descripción
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido aprobados por el Supervisor con la ayuda del Ingeniero Residente: Los trabajos se realizarán con herramientas manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor con la ayuda del Ingeniero Residente. 
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los trabajos. 
Método de medición 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra arcillosa y/o de roca excavada.
Bases de pago
El pago se realizará por metro cúbico (m3).

04.02.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Descripción
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros, se utilizará un vibro apisonador 340 x 285 mm, 66kg. 
Método de medición
Se mide por metro cúbico (m3) ejecutado. 
Bases de pago 
Se pagará por los metros cúbicos (m3) ejecutados por su respectivo precio. Este precio unitario y pago contemplará toda mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todo costo por cualquier eventualidad necesaria para la ejecución a satisfacción del Supervisor con la ayuda del Ingeniero Residente de obra para dicha partida

04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M.
Descripción
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros, se utilizará un vibro apisonador 340 x 285 mm, 66kg. 
Método de medición
Se mide por metro cúbico (m3) ejecutado. 
Bases de pago 
Se pagará por los metros cúbicos (m3) ejecutados por su respectivo precio. 
Este precio unitario y pago contemplará toda mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todo costo por cualquier eventualidad necesaria para la ejecución a satisfacción del Supervisor con la ayuda del Ingeniero Residente de obra para dicha partida.

04.03 CONCRETO SIMPLE

04.03.01 SOLADO DE CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10
Descripción
Corresponde la colocación de concreto necesario para el solado de la zapata del pase aéreo.
Método de Ejecución
Se preparará en forma manual con una proporción de 1:10 cemento: hormigón.
Método de Medida
El trabajo realizado será medido en M2, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio unitario por M2 del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida


04.03.02 ANCLAJE DEL CABLE CONCRETO CICLOPEO F`C=175 kg/cm2 + 30% P.M (4”)
Descripción
Serán construidos de concreto ciclópeo f´c =175 kg/cm2 + 30% P.M (4”) y de espesor indicado en los planos.
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación según niveles indicados en los planos. El batido de estos materiales se hará manualmente.
Procedimiento de ejecución:
El concreto será ciclópeo f´c =175 y se verterá en las zanjas en forma continua, previamente deberá regarse con agua tanto las paredes como el fondo a fin de que el terreno no absorba el agua del concreto; primero se verterá una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor pudiendo agregarse piedra grande con una dimensión de 4¨ y en una proporción no mayor de 30% del volumen del cimiento. La piedra tiene que quedar completamente recubierta con concreto, no debiendo tener ningún punto de contacto entre piedras. 
La parte superior de los cimientos deberá quedar plana y rugosa, se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad, el slump máx será de 2¨
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto, se prescindirá a encofrar, cuando el terreno lo permita es decir que no se produzcan derrumbes.
Se tomarán muestra de concreto de acuerdo a las normas ASTM,CI-72
Método de medición:
La unidad de medición considerada será por metro cúbico (M3) de concreto ciclópeo preparado, vaciado y aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra.
Bases de pago:
El pago se efectuará por metro cúbico (M3) y al precio unitario con cargo a la partida "Concreto ciclópeo f´c =175 +30% P.M (4”), cimientos corridos " del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra; entiéndase que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

04.04 CONCRETO ARMADO 

04.04.01   COLUMNA C1

04.04.01.01       CONCRETO F`C=210 kg/cm2
Descripción
El concreto será con mezcla de agua, cemento, arena y piedra (preparada en una mezcladora mecánica) dentro del cual se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructuras diseñados a fin de obtener un concreto de las características específicas para cada elemento estructural.
El constructor suministrará un concreto con la resistencia a la rotura a los 28 días que se indican en los planos correspondientes y con un asentamiento que no exceda de 4", y someterá su aprobación del Supervisor por las dosificaciones que propone usar para los distintos tipos de concreto, las que si se consideran necesarios deben ser comprobadas.
Método de medición
La unidad de medida será por Metro Cúbico (M3).
Bases de pago
El pago se hará por Metro Cúbico (M3); según precio unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo



04.04.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
DESCRIPCION
Los encofrados son formas que serán de madera y/o similar cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI 347-68. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibración del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas.
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 20 Kg/m2;
Método de medición
La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2).
Bases de pago
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2); según precio unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.


04.04.01.03       ACERO CORRUGADO   fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

Descripción
Se utilizará acero F´y = 4200 kg/cm2. De acuerdo a los planos respectivos del proyecto, el cual antes de usar debe limpiarse, quitándole la suciedad, como aceite, pintura, tierra, etc.
Para amarar el acero se usará alambre N° 16, o el que especifique en El plano.
Método de medición
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
Base de pago
El pago se efectuará por (Kg.) el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.


04.04.02   FUNDACION DE LA TORRE

04.04.02.01   CONCRETO F`C=210 kg/cm2
Descripción
El concreto será con mezcla de agua, cemento, arena y piedra (preparada en una mezcladora mecánica) dentro del cual se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructuras diseñados a fin de obtener un concreto de las características específicas para cada elemento estructural.
El constructor suministrará un concreto con la resistencia a la rotura a los 28 días que se indican en los planos correspondientes y con un asentamiento que no exceda de 4", y someterá su aprobación del Supervisor por las dosificaciones que propone usar para los distintos tipos de concreto, las que si se consideran necesarios deben ser comprobadas.
Método de medición
La unidad de medida será por Metro Cúbico (M3).
Bases de pago
El pago se hará por Metro Cúbico (M3); según precio unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

04.04.02.01   ACERO CORRUGADO   fy=4200 kg/cm2 GRADO 60.
DESCRIPCION
Los encofrados son formas que serán de madera y/o similar cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI 347-68. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibración del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas.
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 20 Kg/m2;
Método de medición
La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2).
Bases de pago
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2); según precio unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.


04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS

04.05.01  TARRAJEO EN COLUMNA CON IMPERMEABILIZANTE (MORTERO 1:1 e=1.5CM)
Descripción
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de los muros y tabiques o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.
Materiales
Los materiales necesarios deben ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto Arquitectónico. El revoque deberá ser ejecutado previa limpieza y humedeciendo la superficie donde deberá ser aplicado.
La proporción de mortero para este trabajo 1:5 cemento – arena.
Los revoques y enlucidos serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustándose los perfiles a las medidas indicadas en los planos. Deberá tomarse precauciones necesarias para no causar daño a los revoques que se vayan terminando.
Método de Construcción
La mezcla se preparará en bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior. El trabajo se hará en una sola capa, pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el parámetro ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla.
Luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, siendo su espesor no menor de 1 cm. ni mayor de 2 cm. Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras ni eflorescencias.
Método de Medición
En muros interiores y exteriores se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar, por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.
El área de cada una será igual el perímetro de su sección multiplicado por la altura del piso hasta la cota de fondo de la losa. Se medirá y sumará las aristas o bordes perfilados para obtener el total.
Base de Pago:
El pago se efectuará por Metro Cuadrado (M2) para muros y elementos estructurales.

04.06 SUMINISTRO E INSYALACION DE CABLES 
04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ANCLAJE PRINCIPAL TIPO BOA 
Descripción
Esta partida comprende los trabajos de instalación de cable anclaje principal tipo boa.
Método de Ejecución
La instalación del cable se ejecutará cuando las estructuras del pase aéreo estén culminadas, este cable tendrá un diámetro de una pulgada (1”) y una longitud de acuerdo a los planos. 
Método de Medida
El trabajo realizado será medido en unidades (UND) suministradas y colocadas, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio por unidad (UND) del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.
04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE SUSPENSIÓN
Descripción
Esta partida comprende los trabajos de instalación de cables de suspensión.
Método de Ejecución
La instalación de los cablees de suspensión se ejecutará cuando las estructuras del pase aéreo estén culminadas, este cable tendrá un diámetro de una pulgada (1”) y una longitud de acuerdo a los planos. 
Método de Medida
El trabajo realizado será medido en unidades (UND) suministradas y colocadas, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio por unidades (UND) del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

05.07.06.03   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN DADO DE ANCLAJE
Descripción
Esta partida comprende los trabajos de instalación de accesorio en dado de anclaje.
Método de Ejecución
La instalación de accesorios se ejecutará cuando las estructuras del pase aéreo se estén realizando, estos accesorios serán con longitudes y especificaciones de acuerdo al plano. 
Método de Medida
El trabajo realizado será medido en unidades (U) suministradas y colocadas, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio por unidad (U) del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

05.07.07.01   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8”
Descripción
Esta partida comprende los trabajos de instalación de tubería de ocho pulgadas (8”).
Método de Ejecución
La instalación del tubo de 8” se ejecutará cuando las estructuras del pase aéreo estén finalizadas y con longitudes como especifica el plano.  
Método de Medida
El trabajo realizado será medido en metros (M) suministradas y colocadas, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio por metro (M) del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.
05.07.07.02   SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA PROTECCION DE CABLE EN DADO DE ANCLAJE  
Descripción
Esta partida comprende los trabajos de instalación de tubería de PVC para protección de cable en dado de anclaje. 
Método de Ejecución
La instalación de la tubería de PVC se ejecutará cuando las estructuras del pase aéreo se estén ejecutando.  
Método de Medida
El trabajo realizado será medido en metros (M) suministradas y colocadas, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado.
Base de Pago
El pago se efectuará al precio por metro (M) del presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.

04.08 ELIMINACION GENERAL DE MATERIAL EXCEDENTE 

05.08.01   RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OTRA OBRA 

Descripción
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros, se utilizará un vibro apisonador 340 x 285 mm, 66kg. 
Método de medición
Se mide por metro cúbico (m3) ejecutado. 
Bases de pago 
Se pagará por los metros cúbicos (m3) ejecutados por su respectivo precio. Este precio unitario y pago contemplará toda mano de obra, materiales, equipos y herramientas y todo costo por cualquier eventualidad necesaria para la ejecución a satisfacción del Supervisor con la ayuda del Ingeniero Residente de obra para dicha partida.

05 VARIOS
05.01   PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
Descripción
El residente de la obra puede efectuar un numero razonable de pruebas de compresión durante el proceso de la obra, dichas pruebas deben realizarse de acuerdo a las especificaciones técnicas y serán por cuenta del contratista; no menos de 3 especímenes deben usarse para cada prueba por cada 200 m3 de concreto estructural, se tomará 3 muestras por cada buzón y se escogerá solo 10 buzones para ello, esto lo vera en campo el ingeniero. 
El esfuerzo de compresión, especificado del Concreto F’c para cada elemento de la estructura indicada en el proyecto, estará basado en la resistencia a la compresión alcanzada a los 28 días, a menos que se especifique otro tiempo diferente.
En caso de vaciados de poco volumen se tomará por lo menos una muestra diaria (2 probetas).
[image: ]
Método de Medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Unidad (UND). 
Base de Pago
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

05.02    PRUEBA DE DENSIDAD EN CAMPO
Descripción
Consiste en compactar el material dentro de un molde metálico y cilíndrico, en varias capas y por la caída de un pistón. La finalidad de realizar este ensayo es determinar densidad seca del suelo, para comprobar su la cantidad de agua es la óptima para compactar exactamente al suelo y lograr su máximo grado de compactación. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones recomienda que se hagan 3 Proctor por cada calicata que realice a 1.50m de profundidad se sacara la muestra. Para este expediente se ejecutará el Proctor a cada 500m. Existen dos variaciones del MÉTODO PROCTOR.
a) Proctor modificado, con pistón de 10 lbs, h = 18’’, N = 25 golpes, y compactando en 5 capas.
	
TIPO DE ENSAYOS
	
PROCTOR MODIFICADO ASTM D1557.91 (98)

	MÉTODO
	A
	B
	C

	
CONDICIONES PARA LA ELECCIÓN DEL MÉTODO
	% Ret. Acum. N° 4
≤ 20 %
	% Ret. Acum. 3/8”
≤ 20 %
	% Ret. Acum. 3/4”
≤ 30 %

	
	
	% Ret. Acum. N° 4
> 20 %
	% Ret. Acum. 3/8”
> 20 %

	TIPO DE MATERIAL UTILIZADO
	Pasante la malla N° 4
	Pasante la malla 3/8”
	Pasante la malla 3/4”

	N° DE CAPAS (N)
	5
	5
	5

	N° DE GOLPES (N)
	25
	25
	56

	DIÁMETRO	DE MOLDE (CM)
	
10.16 ± 0.04
	
10.16 ± 0.04
	
10.16 ± 0.04

	ALTURA DE MOLDE (CM)
	
11.64 ± 0.05
	
11.64 ± 0.05
	
11.64 ± 0.05

	VOLUMEN	DEL MOLDE V (CM3)
	
944 ± 0.04
	
944 ± 0.04
	
944 ± 0.04

	PESO	DEL
MARTILLO W (KG)
	
4.54 ± 0.01
	
4.54 ± 0.01
	
4.54 ± 0.01

	ALTURAL CAIDA DEL MARTILLO (CM)
	
45.72 ± 0.16
	
45.72 ± 0.16
	
45.72 ± 0.16

	DIÁMETRO	DEL MARTILLO (CM)
	
5.08 ± 0.025
	
5.08 ± 0.025
	
5.08 ± 0.025


Fuente: NTP 339.141, 1999.
b) Proctor estándar o normal: con pistón de 5 ½ lbs, h = 12’’, N = 25 golpes y 3 capas a compactar. El molde de φ = 4’’ y volumen 1/30 ft3.
b) Proctor modificado, con pistón de 10 lbs, h = 18’’, N = 25 golpes, y compactando en 5 capas.
Curva de humedad – densidad o de COMPACTACIÓN.
Esta curva da la variación, γd Vs ω, que se obtiene en laboratorio. La densidad seca (y también el γd) va variando al modificar la humedad, ω, de compactación. 
La humedad óptima es la que se corresponde con el máximo de la curva de densidad. La rama seca es la que se corresponde al suelo bajo de humedad, donde la fricción y cohesión dificultan su densificación. 
La rama húmeda, es asintótica a la línea de saturación, que se desplaza hacia la derecha de la humedad óptima de compactación, dado que la energía de compactación de un suelo muy húmedo la absorbe el agua y no el esqueleto mineral.
La curva de saturación, o de contenido de aire nulo, es dibujada como auxiliar para el análisis, es teórica y no
depende de los resultados del ensayo. La ecuación es:
[image: ]
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Para S = 1 y γw = 1, se tiene 
Esto facilita el dibujo rápido de la curva S = 100%. La curva S de los valores de γd que debe tener el suelo saturado para cada valor de ω  En la compactación, sale aire, y no agua. Como es imposible sacarlo todo, la curva de compactación no podrá llegar a confundir su rama húmeda con la curva S 0 100%.
 Esta propiedad nos permite tener en evidencia errores en la curva γd Vs ω. Las otras curvas (S = 80%, por ejemplo) dicen qué porcentaje de aire queda en el suelo (20%, por ejemplo).
Método de Medición
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (UND). 
Base de Pago
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.


05.03      DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
Descripción
Diseño de Mezclas: El proceso de selección de los adecuados agregados para el concreto, determinando cantidades y requerimientos específicos de manejabilidad, resistencia y dureza Actualmente se usa mezclas diseñadas para cuyas especificaciones existen valores límite respecto a un rango de propiedades que deben cumplirse. Estas son la relación máxima de agua/cemento, el contenido mínimo de cemento, la resistencia mínima, la manejabilidad mínima, el tamaño máximo del agregado y el contenido de aire dentro de los límites especificados. Los materiales a usar serán Cemento Portland tipo I, Grava, Arena y Agua. Un cálculo adecuado del proporciona miento del concreto debe poseer, al menos, las siguientes cualidades:
[image: ]
FRESCO •ENDURECIDO •ECONÓMICO
Método de Medición
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (UND). 
Base de Pago
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

05.04    SEGURIDAD, SALUD, RIESGO Y MEDIO AMBIENTE
05.04.01   CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
Descripción
En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en la que se establece la obligatoriedad de contar con el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo (PSST), como requisito indispensable para la adjudicación de contratos de todo proyecto de edificación.
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse: charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. Estas charlas se harán todos los días antes de iniciar a trabajar en obra y se tendrá un registro o ficha que de veracidad a las charlas.
Método de Medición
La unidad de medida será de forma global (glb).
Base de Pago
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el contrato y de acuerdo al método de medición (Glb), constituyendo dicho precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todos los imprevistos necesarios para materializar la partida.

05.04.02 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS 
Comprende las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.
Se deberán incluir señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras.
Método de Medición:
La unidad de medida será de forma global (GLB).
Bases de Pago:
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el contrato y de acuerdo al método de medición (GLB), constituyendo dicho precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todos los imprevistos necesarios para materializar la partida.

05.04.03 PLAN DE MANEJO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
Revisar documento anexado a expediente 

05.04.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Descripción 
Comprende todos los Equipos de Protección Individual (EPI), que deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociaos a los trabajos que se realicen, de a la Norma G.050 .
[image: ]Entre ellos se debe considerar: casco de seguridad que se comprara por UND, gafas de acuerdo al tipo de actividad por UND, escudo facial por UND, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.) se comprara por para y se cambiara cada mes, botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído por par, chalecos nylon reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros-
Método de medición:
La unidad de medida será de forma global (GLB), de acuerdo al número de trabajadores.
Bases de pago:
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el contrato y de acuerdo al método de medición (GLB), constituyendo dicho precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todos los imprevistos necesarios para materializar la partida.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
Descripción 
Comprende todos los equipos de protección colectiva, que deben ser instalados para proteger los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo.
Entre ellos se debe considerar: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamiento para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistema de entibados, interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros.
Método de Medición:
La unidad de medida será de forma global (GLB).
Bases de Pago:
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el contrato y de acuerdo al método de medición (GLB), constituyendo dicho precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todos los imprevistos necesarios para materializar la partida.

05.04.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 
CONO REFLECTANTE
	Descripción:
Esta partida se refiere a la colocación de conos de fibra de vidrio de color Naranja reflectiva para desviar el tránsito de 75 cm de altura, peso 1.0 Kg, el material es de plástico flexible inyectado. Debe tener adicional cinta adhesiva reflectiva.
Unidad de Medición:
Será por unidad (UND) de Cono colocado de acuerdo a la indicación del Ing. Supervisor o Inspector y que cumplan con las presentes especificaciones, deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor de Obra.
Forma de Pago:
	El pago de la presente partida será cuantificando las unidades colocadas por el precio pactado en el contrato, entiéndase que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de este ítem.
          
 CINTA CEÑALADORA AMARILLA
 Descripción:
Esta partida se refiere a la colocación de cinta señalador amarilla de 200M, a cada lado de la zanja.
Unidad de Medición:
Será por rollos (RLL) de Cono colocado de acuerdo a la indicación del Ing. Supervisor o Inspector y que cumplan con las presentes especificaciones, deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor de Obra.
Forma de Pago:
	El pago de la presente partida será cuantificando en rollos colocadas por el precio pactado en el contrato, entiéndase que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de este ítem.

SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE MADERA)
  Descripción:
Esta partida se refiere a la colocación de señalizaciones de madera que incluyen postes.
Unidad de Medición:
Será por unidades (U) de señalización colocado de acuerdo a la indicación del Ing. Supervisor o Inspector y que cumplan con las presentes especificaciones, deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor de Obra
Forma de Pago:
	El pago de la presente partida será cuantificando en unidades colocadas por el precio pactado en el contrato, entiéndase que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de este ítem.
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> Oidmetrode lataps  8oam

> Peso aproximado 90 Kg
> Atura del anilio 8.5 cm.
> Oismetro del aro 75 em.

Método de Medicién

El trabajo realizado sera medido en Unidad (Und), aprobado por el
Supervisor de acuerdo a lo especificado.
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i Las roturas de probetas se realizaran a los 7, 14 y 28 dias, con la finalidad de

presentar en el primer mes las partidas ejecutas donde se utilizé el concreto, esto
con el objetivo de verificar que el disefio en canpo este cumpliendo con las

i propiedades y resistencia indicada por la norma de concreto

CONCRETO FRESCO CONCRETO ENDURECIDO

Asentamiento NTP 339.035  Resistencia

ASTM C 143 Compresién
R Temperatura NTP 339.184 NTP 339.034 ASTM C 39
ASTM C 1064 Flexion
Densidad

Contenido de Aire

NTP 339.083 ASTM C 231
E NTP 339.081 ASTM C 173
Ofros (Si se necesita) Otros (Si se necesita)

i B. METODO DE MEDICION

La medida de ésta partida se efectuara en unidad (UND) y sera medido de
acuerdo a los m3 de concreto que demanden las partidas de todo el proyecto,

ademas que deben estar aprobadas por el inspector.
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ARO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO
PARA BUZON DE 120 KG

CARACTERISTICAS TECNICAS:

*Dimefro mayor delanio  : 76 cm.
* Didmetro inferior del anilo + 60 cm.
* Altura del anilo “10em.
* Digmefro de la fapa 163.5¢m,

* Didmefro mayor sobresaliente :68 cm.
* Espesor de la fapa. o

* Peso referencial £120Kg. (Marcoy tapa)
*Resistencia al paso: 30 Tn.
*Enbase a la NTP 350.111.1997
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